ICS

备案号

JG/T ×××××—××××

建筑用遮阳金属百叶帘

Metal venetian blinds for shading of buildings

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

发布

JG

业

# 目    次

前言	I

1 范围	1

2 规范性应用文件	1

3 术语和定义	2

4 分类、代号与标记	4

5 材料和配件	5

6 要求	6

7 试验方法	9

8 检验规则	11

9 标志、包装、运输和贮存	12

附录A	13

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替JG/T 251-2009《建筑用遮阳金属百叶帘》。

本标准与JG/T 251-2009相比，除编辑性修改外主要技术内容变化如下主要差异如下：

——修改了材料与配件的要求；

——删除了涂层的要求；

——修改了机械耐久性与抗风性能的要求；

——增加了遮阳系数的要求。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国建材检验认证集团股份有限公司、国家建筑材料测试中心。

- 本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——JG/T 251-2009。

- 建筑用遮阳金属百叶帘

- 1  范围

本标准规定了遮阳金属百叶帘的术语与定义、分类、代号与标记、材料和配件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于建筑用室内外遮阳金属百叶帘、双层幕墙和双层窗中置遮阳金属百叶帘。其他相关用途的产品可参照使用。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191包装储运图示标志

GB/T 2518  连续热镀锌钢板及钢带

GB/T 3880.1  一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分:一般要求

GB/T 3880.2  一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分:力学性能

GB/T 3880.3  一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分:尺寸偏差

GB/T 4214.1声学 家用电器及类似用途器具噪声测试方法 第1部分:通用要求

GB 5237.1  铝合金建筑型材 第1部分:基材

GB 5237.2  铝合金建筑型材 第2部分:阳极氧化型材

GB 5237.3  铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材

GB 5237.4  铝合金建筑型材 第4部分:粉末喷涂型材

GB 5237.5  铝合金建筑型材 第5部分:氟碳漆喷涂型材

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB 6543 瓦楞纸箱

GB/T 8834绳索  有关物理和机械性能的测定（ISO 2307：1990， IDT）

GB/T 9174 一般货物运输包装通用技术条件

GB/T 11942 彩色建筑材料色度测量方法

GB/T 12754 彩色涂层钢板及钢带

GB/T 15675  连续电镀锌、锌镍合金镀层钢板及钢带

GB/T 16259 彩色建筑材料人工气候加速颜色老化试验方法

GB/T 20630 聚酯纤维机织带规范

JG/T 239 建筑外遮阳产品抗风性能试验方法

JG/T 241建筑遮阳产品机械耐久性能试验方法

JG/T 242建筑遮阳产品操作力试验方法

JG/T 278  建筑遮阳产品用电机

JG/T 281  建筑遮阳产品隔热性能试验方法

YS/T 621  百叶窗用铝合金带材

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

遮阳金属百叶帘  metal venetian blind for shading

遮阳百叶帘的叶片为金属材料的百叶帘（见图1、图2）。

4

6

2

5

8

7

1

1

7

3

1——提升绳（带）；

2——B(叶片宽度)；

3——叶片；

4——L(百叶帘宽度)；

5——顶槽；

6——H（百叶帘高度）；

7——转向绳（带）；

8——底槽。

图1 遮阳金属百叶示意图（室内用）

4

8

3

5

6

1

2

7

1——转向绳（带）；

2——导轨；

3——电机；

4——顶槽；

5——叶片；

6——提升绳（带）；

7——导向钢索；

8——底槽。

图2 遮阳金属百叶示意图（室外用）

3.2

百叶帘高度(H) height

顶部边缘到百叶帘最大伸展状态时底部边缘的距离。

3.3

百叶帘宽度(L) width

遮阳金属百叶帘沿垂直于高度方向的最大尺寸。

3.4

叶片宽度（B）slat width

百叶帘叶片单片的宽度。

3.5

顶槽  headrail

容纳转向与升降控制机构的金属槽。

3.6

底槽  bottom rail

容纳配重块以保证百叶帘顺利伸展的金属槽。

3.7

提升绳（带）  lift cords（tapes）

带动百叶帘片伸展或收回的绳子（带子）。

3.8

转向绳（带）  ladder cords （tapes）

控制百叶叶片等间距及带动百叶帘片转向的绳子（带子）。

3.9

局部膜厚 local film thickness

在叶片遮阳面上某个面积不大于1cm2的考察面内作若干次（不少于三次）膜厚测量所得的测量值的平均值。

3.10

平均膜厚 average film thickness

在叶片遮阳面上测出的若干个（不少于五处）局部膜厚值的算术平均值。

3.11

最小局部膜厚 min film thickness

在叶片遮阳面上测出的若干个局部膜厚值中的最小值。

3.12

断裂强力breaking strength

一定条件下绳索拉断时所能承受的最大拉力。

- 4  分类代号及标记

4.1  分类代号

    - 按安装部位分

a）外遮阳：代号为W

b）中间遮阳：代号为Z

c）内遮阳：代号为N

4.1.2  按传动方式分

a）手动式：代号为S

b）电动式：代号为D

4.2  标记

4.2.1  标记方法

按百叶帘的产品名称、类型代号、规格型号（B×L×H）、基材厚度和标准编号顺序进行标记。

□   □   □   □   □  - JG/T XXXX-XXXX

基材厚度

规格型号（B×L×H）

传动方式

安装部位

产品名称

4.2.2  标记示例

示例：基材厚度0.22mm，规格50mm×1500mm×1500mm的外遮阳电动式金属遮阳百叶帘。其标记为：

- 金属遮阳百叶帘W D FC 50×1500×1500-0.22-JG/T ××××-××××

- 材料和配件

5.1铝合金

铝合金建筑型材应符合GB 5237.1～GB 5237.5的规定;铝合金带材应符合YS/T 621的规定;铝合金板材应符合GB/T 3880.1～GB/T 3880.3的规定。

5.2 钢材

彩色涂层钢材和钢带应符合GB/T 12754的规定；连续镀锌薄钢板和钢带应符合GB/T 2518或GB/T 15675的规定。

5.3 绳索

金属百叶帘用绳索宜采用性能优良的聚酯纤维，聚酯纤维应符合GB/T 20630的要求。

5.4 塑料件

塑料件应使用性能优良的工程塑料，各类工程塑料应符合相应标准的要求。

5.5电力驱动装置

- 非金属百叶帘用电力驱动装置应符合JG/T 278的规定。

- 6  要求

6.1  提升绳（带）和转向绳（带）

6.1.1 力学性能

遮阳金属百叶帘的提升绳（带）和转向绳（带）的断裂强力与断裂伸长率应符合表1的规定。

表1 提升绳（带）和转向绳（带）力学性能

| 种类 | 断裂强力，N | 断裂伸长率，% |
| --- | --- | --- |
| 提升绳（带） （外遮阳、中间遮阳） | ≥600 | —— |
| 提升绳（带） （内遮阳） | ≥400 | —— |
| 转向绳（带） (外遮阳、中间遮阳) | ≥350 | ≤2.5 （50N的拉力，预加瞬时值5N） |
| 转向绳 (带) (内遮阳) | ≥250 | ≤2.5 （28N的拉力，预加瞬时值3.4N） |

6.2.2 提升绳（带）耐老化性能

外遮阳、中置遮阳百叶帘的提升绳（带）经过人工加速老化1000h后，断裂强力不应低于初始值的70%。

6.3 操作力

手动操作的遮阳金属百叶帘的操作力不应超过表2 所限定的值。

表2    操作力的最大值                          单位为牛顿

| 操作类型 |  | 操作力 |
| --- | --- | --- |
| 转动操作 |  | ≤30 |
| 拉动操作 |  | ≤90 |
| 直接（手或杆）操作 | 垂直面 | ≤90 |
|  | 水平或斜面 | ≤50 |

6.4机械耐久性

机械耐久性试验循环次数应符合表3或表4的规定，试验后应符合以下规定：

a)	产品外观和导轨无永久性损伤；

b)	百叶片不致因磨损导致穿孔；

c)	操作装置应无功能性障碍或损坏；

d)	手动操作的产品操作力数值应该维持在试验前初始操作力的等级范围内；

e)  电动操作遮阳产品速度的变化率应小于等于20％；

f） 电动操作2个循环，遮阳产品伸展、收回过程中应有效自动定位于设定位置；

g)  注油部件不应有渗、漏现象。

表3外遮阳与内遮阳用百叶帘机械耐久性次数规定

| 操作类型 |  | 循环次数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 等级 |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 外遮阳 | 伸展与收回 | ≥3000 | ≥7000 | ≥10000 |
|  | 开启与闭合 | ≥6000 | ≥14000 | ≥20000 |
| 内遮阳 | 伸展与收回 | ≥2000 | ≥5000 | ≥10000 |
|  | 开启与闭合 | ≥4000 | ≥10000 | ≥20000 |
| 注1：机械耐久性能应注明循环次数。 注2：耐久性2级相当于每天两个循环，使用10年。 |  |  |  |  |

表4中置遮阳用百叶帘机械耐久性次数规定

| 操作类型 |  | 循环次数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 等级 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 中置遮阳 | 伸展与收回 | ≥10000 | ≥15000 | ≥20000 | ≥25000 | ≥30000 |
|  | 开启与闭合 | ≥20000 | ≥30000 | ≥40000 | ≥50000 | ≥60000 |
| 注1：机械耐久性能应注明循环次数。 注2：第5级应在分级后同时注明循环次数。 |  |  |  |  |  |  |

6.5抗风性能

对于外遮阳和中置遮阳金属百叶帘应进行抗风性能试验。在额定测试压力的作用下，金属百叶帘的正常使用不应受影响，不会产生塑性变形或损坏；在安全测试压力的作用下，金属百叶帘不应从导轨中脱出且不应产生损坏。

百叶帘应按额定测试风压（P）和安全测试风压（1.5P）确定抗风压等级，抗风性能等级分为1至7级，见表5。

表5 百叶帘抗风压性能等级

| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定测试压力 (P ，N/m2) | ≥50 | ≥70 | ≥100 | ≥170 | ≥270 | ≥400 | ≥600 |
| 安全测试压力 (1.5P， N/m2) | ≥75 | ≥100 | ≥150 | ≥250 | ≥400 | ≥600 | ≥800 |

- 6.6噪声

内遮阳百叶帘运行时噪声不应大于55dB(A)。

6.7 尺寸

6.7.1厚度偏差

铝合金带材厚度偏差应符合GB/T 3880的要求。铝合金型材的厚度偏差应符合GB 5237.1的要求。外遮阳百叶帘叶片厚度不应低于0.22mm。

6.7.2  叶片尺寸偏差应满足表6的要求。

表6  叶片尺寸偏差                    单位为毫米

| 项目 | 标称尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 叶片宽度（B），mm | ＜50 | ±0.1 |
|  | 50～100 | ±0.2 |
|  | ＞100 | ±0.3 |

6.7.3  叶片其他尺寸还应符合表7的要求

表7  叶片其他尺寸要求

| 扭拧度， mm/m | ≤2.0 |  |
| --- | --- | --- |
| 弯曲度，mm | ＜1500 | 5 |
|  | 1500～2500 | 10 |
|  | ＞2500 | 15 |

6.7.4百叶帘高度和宽度偏差应满足表8的要求。

表8百叶帘高度和宽度偏差                  单位为毫米

| 方向 | 标称尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 高度（H） | ＜1500 | 0，-4 |
|  | 1500～2500 | 0，-6 |
|  | ＞2500 | 0，-10 |
| 宽度（L） | ＜1500 | 0，-3 |
|  | 1500～2500 | 0，-4 |
|  | ＞2500 | 0，-5 |

6.8 外观质量

6.8.1 外观应清洁、平整，色泽基本一致，无明显擦伤、划痕和毛刺，叶片无折弯。涂层目视无明显色差，ΔE≤2.0NBS，金属色和阳极氧化膜以目视为准。

6.8.2 表面质量还应符合表9要求。

表9 表面质量

| 分类 | 外观质量要求 |
| --- | --- |
| 氟碳 | 涂层应无流痕、裂纹、气泡、夹杂物或其他表面缺陷。 |
| 聚酯（辊涂） | 不得有漏涂、波纹、鼓泡或穿透涂层的损伤。 |
| 聚酯（粉末喷涂） | 涂层应平滑、均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘。 |
| 阳极氧化 | 不允许有电灼伤、氧化膜脱落及开裂等影响使用的缺陷。 |

- 6.9 遮阳系数

遮阳系数按完全伸展且关闭状态下的SC值进行分级，应符合表10的规定。

表10遮阳系数分级

| 等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC值 | SC≥0.70 | 0.50≤SC＜0.70 | 0.30≤SC＜0.50 | 0.10≤SC＜0.30 | SC＜0.10 |

- 7  试验方法

7.1提升绳（带）和转向绳（带）

7.1.1断裂强力、伸长率

装夹在楔形夹具上，按照GB/T 8834规定的方法进行。

7.1.2提绳耐老化性能

采用氙灯老化试验，黑板温度为65℃±3℃，相对湿度为65％±5％。其余按GB/T 16259的中B法的规定进行。到达规定的时间后，按7.1.1的方法测试断裂强力。三件试样中有两件通过即为合格。

7.2操作力

按照JG/T 242规定的方法进行。

7.3 机械耐久性

按照JG/T 241规定的方法进行。

7.4 抗风性能

按照JG/T 239规定的方法进行。

7.5噪声

按照GB/T 4214.1规定的方法进行。

7.6  尺寸偏差

7.6.1厚度偏差

先用最小分度值为0.001mm的厚度测量器具测量试样某一点的总厚度，然后按照GB/T 4957的规定测量该点的局部膜厚，以总厚度与局部膜厚的差值为该点的基材厚度。每件试样上至少测量四角和中心五个位置。以测量值的最大值与标称值之间的偏差作为试验结果。

7.6.2  叶片宽度

用最小分度值为0.02mm的游标卡尺测量。每片至少测量3处的宽度值。以测量值的最大值与标称值之间的偏差作为试验结果。

7.6.3  扭拧度

将叶片置于平台上，并使其一端紧贴平台。叶片借自重达到稳定时，测量叶片翘起端的两侧端点与平台间的间隙值T1和T2，如图3所示，T2与T1的差值即为叶片的扭拧度。

图3  扭拧度测试示意图

- 7.6.4  弯曲度

如图4所示，将叶片放在平台上，借自重达到稳定时，沿叶片长度方向用塞尺测量叶片底面与平台间的最大间隙值（ht），该值（ht）即为叶片全长上的弯曲度。

图4  弯曲度测试示意图

7.6.5高度

用最小分度值为1mm的钢卷尺测量。每幅百叶帘测量至少3处。以全部测量值与标称值之间的极限偏差作为试验结果。

7.6.6宽度

用最小分度值为1mm的钢卷尺测量。每幅百叶帘测量至少3处。以全部测量值与标称值之间的极限偏差作为试验结果。

7.7  外观质量

目视检测。对色差有争议时配合仪器测量，按GB/T 11942的方法进行试验。

7.8 遮阳系数

按照JG/T 281规定的方法进行。

  - 检验规则

8.1 检验类型

检验类型分为出厂检验和型式检验。

- 8.2 出厂检验

- 8.2.1 出厂检验项目包括：外观、尺寸偏差。

- 8.2.2产品经质量检验部门逐件检验，检验合格并附上合格证方可出厂。

- 8.2.3判定规则和复验规则

出厂检验项目全部合格，判定产品合格。若有3项以下不合格，可进行一次复验。若复验合格则判为合格。超过3项以上不合格或复验后仍有项目不合格，须返修后再检验所有项目合格方可判定合格。

- 8.3型式检验

- 8.3.1 型式检验包括第6章规定的全部技术指标要求。

- 8.3.2在下列情况下，应进行型式检验

- a)  正常生产时，每年进行一次型式检验；

- b)  新产品试制或老产品转厂；

- c)  产品结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- d)  产品停产半年以上，恢复生产时。

- 8.3.3型式检验样本

在生产批次中随机抽取四副。

      - 型式检验判定规则

型式检验时，如有不合格项目应加倍抽样检验不合格项，如仍不合格则判该批产品不合格。

  - 标志、包装、运输和贮存

    - 标志

每套产品应具备产品说明，产品合格证，使用说明书。

      - 产品说明上应清晰地标出以下内容为：

- 注册商标；

- 产品名称；

- 产品型号；

- 规格尺寸；

- 制造商名称及详细地址；

- 制造日期；

- 出厂编号；

- 产品执行的标准代号；

- 产品性能。

      - 使用说明书

使用说明书应包括产品说明、安装说明、使用说明和维护保养说明等主要方面，具体内容参见附录A。

      - 随行文件

- 产品合格证；

- 使用说明书；

- 装箱单；

- 其他应有的技术资料。

    - 包装

      - 产品应用牢固的包装箱包装，并有防潮保护措施，纸箱应符合GB 6543规定。

      - 包装箱应保证在正常运输和保管条件下，不致因颠震、装卸、受潮或侵入灰尘，而使产品受到损伤。

      - 对尺寸较小的百叶帘允许一个包装箱装两个或多个。

      - 包装箱上的标志应符合以下规定：

- 贮运图示标志应符合GB/T 191规定；

- 发货标志应符合GB/T 6388规定。

    - 运输

产品在装卸及搬运过程中应轻放，在不影响箱体变形下允许堆高，应符合GB/T 9174规定。

    - 贮存

产品装箱后应保存于通风干燥无腐蚀品的室内，贮存超过六个月应开箱抽检。

- （资料性附录）
建筑用遮阳金属百叶帘使用说明书的主要内容

a）产品说明，应包括

——产品名称、特点（包括材料及附件）及主要用途和适用范围，设计使用年限；

——产品命名和标记代号的组成及其代表意义；

——产品型式检验的检验报告。

b）安装说明，应包括：

——百叶帘安装条件和安装技术要求，包括安装程序、方法、所用材料及器具；

——安装调整注意事项，安装验收检验项目和方法；

——安装施工时应采取的安全技术措施。

c）使用说明，应包括：

——百叶帘正确的伸展/收回、开启/关闭操作方法，已出现的错误操作和防范措施等，宜以图文并茂的形式表述清楚；

——使用时的注意事项，包括不允许在百叶帘上额外悬挂或施加重物、启闭障碍物等；

——清洁百叶帘的正确清洗方法和正确使用清洁材料，以及清洁百叶帘时应注意的安全问题等。

d）维护保养说明，应包括：

——百叶帘的转向与升降控制机构需定期进行润滑、调整和紧固的要求；

——五金配件、紧固件等易损件需及时检查和更换的要求；

——绳索出现断裂或叶片从导轨中脱出时应采取的措施及更换时的安全措施等注意事项。