隔热保温材料技术要求

产品名称：建筑绝热用玻璃棉制品；产品标准GB/T 17795-2019《建筑绝热用玻璃棉制品》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 17795-2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  |  | GB/T 17795-2019 | 详见标准 |  |
| 2 | 长度偏差，mm |  |  |  | GB/T 5480-2017 | -3～+10 |  |
| 3 | 宽度偏差，mm |  |  |  |  | -3～+5 |  |
| 4 | 厚度偏差，mm |  |  |  |  | -2～+3 |  |
| 5 | 密度偏差，% |  |  |  |  | -5～+10 |  |
| 6 | 渣球含量，% |  |  |  |  | ≤0.3（粒径大于0.25mm） |  |
| 7 | 纤维平均直径，μm |  |  |  |  | ≤7.0 |  |
| 9 | 含水率，% |  |  |  | GB/T 20313-2006 | ≤1.0 |  |
| 10 | 压缩强度，kPa |  |  |  | GB/T 13480-2014 | ––– |  |
| 11 | 施工性能 |  |  |  | GB/T 17795-2019 | 持荷1min不断裂 |  |
| 12 | 质量吸湿率，% |  |  |  | GB/T 5480-2017 | ≤5.0 |  |
| 13 | 憎水性，% |  |  |  | GB/T 10299-2011 | ≥98.0 |  |
| 14 | 透湿率，g/(Pa·s·㎡) |  |  |  | GB/T 17146-2015 | ––– |  |
| 15 | 燃 烧 性 能 | 单体 燃烧 性能 | 燃烧增长速率指数（FIGRA0.2MJ），W/s |  | GB/T 20284-2006 | A(A2) | ≤120 |
|  |  |  | 600s总放热量 （THR600s），MJ |  |  |  | ≤7.5 |
|  |  |  | 火焰横向蔓延长度（LFS），m |  |  |  | 未到达试样 长翼边缘 |
|  |  | 燃烧 热值 | 主要组分1，MJ/kg |  | GB/T 14402-2007 |  | ≤3.0 |
|  |  |  | 主要组分2，MJ/kg |  |  |  | ≤3.0 |
|  |  |  | 外部次要组分1，MJ/m2 |  |  |  | ≤4.0 |
|  |  |  | 外部次要组分2，MJ/m2 |  |  |  | ≤4.0 |
|  |  |  | 整体制品，MJ/kg |  |  |  | ≤3.0 |
| 16 | 导热系数，W/(m·K) |  |  | 平均温度（25±2）℃ | GB/T 10294-2008 | ≤0.037 |  |
| 17 | 热阻，㎡·K/W |  |  | 平均温度（25±2）℃ | GB/T 10294-2008 | ≥1.03 |  |
| 18 | 甲醛释放量，mg/m³ |  |  |  | GB/T 32379-2015 | ≤0.08 |  |
| 19 | TVOC，mg/（m2·h） |  |  |  | GB/T 29899-2013 | ≤0.50 |  |
| 20 | 降噪系数 |  |  |  | GB/T 20247-2006 | ––– |  |
| 21 | 绿色要求 |  |  |  | T/CECS 10032、GB/T35608 | 1.甲醒释放量≤0.5mg/L 2.导热系数（平均温度25℃）（毡，密度48kg/m3）≤0.033W/（m·K) 3.导热系数（平均温度25℃）（毡，密度24kg/m3）≤0.040W/（m·K) 4.导热系数（平均温度25℃）（毡，密度16kg/m3）≤0.042W/（m·K) 5.导热系数（平均温度25℃）（板，密度48kg/m3）≤0.039W/（m·K) 3.导热系数（平均温度25℃）（条，度48kg/m3）≤0.049W/（m·K) |  |
| 22 | 品质属性要求 |  |  |  | T/CECS 10032、GB/T35608 | 1.标称密度（毡）≥16kg/m3 2.标称密度（板）≥32kg/m3 3.标称密度（条）≥48kg/m3 4.纤维平均直径（毡）≤6.0µm |  |

隔热保温材料技术条件

产品名称：绝热用玻璃棉及其制品；产品标准：GB/T 13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 13350-2017） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  |  | GB/T 13350-2017 | 详见标准 |  |
| 2 | 长度偏差，mm |  |  |  | GB/T 5480-2017 | -3～+10 |  |
| 3 | 宽度偏差，mm |  |  |  |  | -3～+5 |  |
| 4 | 厚度偏差，mm |  |  |  |  | -2～+3 |  |
| 5 | 密度偏差，% |  |  |  |  | -5～+10 |  |
| 6 | 渣球含量，% |  |  |  |  | ≤0.3 |  |
| 7 | 纤维平均直径，μm |  |  |  |  | ≤7.0 |  |
| 8 | 热荷重收缩温度，℃ |  |  |  |  | ≥250 |  |
| 9 | 含水率，% |  |  |  | GB/T 20313-2006 | ≤1.0 |  |
| 10 | 压缩强度，kPa |  |  |  | GB/T 13480-2014 | ≥60 |  |
| 11 | 弯曲破坏荷载，N |  |  |  | GB/T 13350-2017 | ––– |  |
| 12 | 质量吸湿率，% |  |  |  | GB/T 5480-2017 | ≤1.0 |  |
| 13 | 憎水性，% |  |  |  | GB/T 10299-2011 | ≥98.0 |  |
| 14 | 腐蚀性 |  |  |  | GB/T 11835 | ––– |  |
| 15 | 燃 烧 性 能 | 单体 燃烧 性能 | 燃烧增长速率指数（FIGRA0.2MJ），W/s |  | GB/T 20284-2006 | A(A2) | ≤120 |
|  |  |  | 600s总放热量 （THR600s），MJ |  |  |  | ≤7.5 |
|  |  |  | 火焰横向蔓延长度（LFS），m |  |  |  | 未到达试样 长翼边缘 |
|  |  | 燃烧 热值 | 主要组分1，MJ/kg |  | GB/T 14402-2007 |  | ≤3.0 |
|  |  |  | 主要组分2，MJ/kg |  |  |  | ≤3.0 |
|  |  |  | 外部次要组分1，MJ/m2 |  |  |  | ≤4.0 |
|  |  |  | 外部次要组分2，MJ/m2 |  |  |  | ≤4.0 |
|  |  |  | 整体制品，MJ/kg |  |  |  | ≤3.0 |
| 16 | 导热系数，W/(m·K) |  |  | 平均温度（25±1）℃ | GB/T 10294-2008 | ≤0.034 |  |
|  |  |  |  | 平均温度（70±1）℃ |  | ≤0.040 |  |
| 17 | 甲醛释放量，mg/m³ |  |  |  | GB/T 32379-2015 | ≤0.08 |  |
| 18 | 绿色要求 |  |  |  | T/CECS 10032、GB/T35608 | 1.甲醒释放量≤0.5mg/L 2.导热系数（平均温度25℃）（毡，密度48kg/m3）≤0.033W/（m·K) 3.导热系数（平均温度25℃）（毡，密度24kg/m3）≤0.040W/（m·K) 4.导热系数（平均温度25℃）（毡，密度16kg/m3）≤0.042W/（m·K) 5.导热系数（平均温度25℃）（板，密度48kg/m3）≤0.039W/（m·K) 3.导热系数（平均温度25℃）（条，度48kg/m3）≤0.049W/（m·K) |  |
| 19 | 品质属性要求 |  |  |  | T/CECS 10032、GB/T35608 | 1.标称密度（毡）≥16kg/m3 2.标称密度（板）≥32kg/m3 3.标称密度（条）≥48kg/m3 4.纤维平均直径（毡）≤6.0µm |  |

隔热保温材料技术要求

产品名称：建筑用岩棉绝热制品；标准：GB/T 19686-2015《建筑用岩棉绝热制品》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 19686-2015） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  |  |  | GB/T 19686-2015 | 详见标准 |  |
| 2 | 长度偏差，mm |  |  |  |  | GB/T 5480-2017 | -3～+10 |  |
| 3 | 宽度偏差，mm |  |  |  |  |  | -3～+5 |  |
| 4 | 厚度偏差，mm |  |  |  |  |  | -3～+3 |  |
| 5 | 密度偏差，% |  |  |  |  |  | ±15 |  |
| 6 | 渣球含量，% |  |  |  |  |  | ≤7.0（粒径大于0.25mm） |  |
| 7 | 纤维平均直径，μm |  |  |  |  |  | ≤6.0 |  |
| 8 | 酸度系数 |  |  |  |  |  | ≥1.6 |  |
| 9 | 垂直板面抗拉强度，kPa |  |  |  |  | GB/T 30804-2014 | ––– |  |
| 10 | 压缩强度，kPa |  |  |  |  | GB/T 13480-2014 | ≥80 |  |
| 11 | 点载荷，N |  |  |  |  | GB/T 30802-2014 | ≥700 |  |
| 12 | 剪切强度，kPa |  |  |  |  | GB/T 32382-2015 | ––– |  |
| 13 | 对金属腐蚀性 |  |  |  |  | GB/T 11835-2016 | 通过 |  |
| 14 | 质量吸湿率，% |  |  |  |  | GB/T 5480-2017 | ≤0.5 |  |
| 15 | 体积吸水率，% |  |  |  |  | GB/T 5480-2017 | ≤5 |  |
| 16 | 短期吸水量，kg/㎡ |  |  |  |  | GB/T 30805-2014 | ≤0.5 |  |
| 17 | 长期吸水量，kg/㎡ |  |  |  |  | GB/T 30807-2014 | ≤1.5 |  |
| 18 | 憎水性，% |  |  |  |  | GB/T 10299-2011 | ≥98.0 |  |
| 19 | 湿阻因子 |  |  |  |  | GB/T 30801-2014 | ≤10 |  |
| 20 | 水萃取液pH |  |  |  |  | GB/T 19686-2015 | 7.0～9.5 |  |
| 21 | 水溶性氯化物含量，% |  |  |  |  |  | ≤0.1 |  |
| 22 | 水溶性硫酸盐含量，% |  |  |  |  |  | ≤0.15 |  |
| 24 | 导热系数，W/(m·K) |  |  | 平均温度（25±2）℃ |  | GB/T 10294-2008 | ≤0.040 |  |
| 25 | 甲醛释放量，mg/（kg·h） |  |  |  |  | GB/T 32379-2015 | ≤1.4 |  |
| 26 | 放射性核素 |  |  |  | 内照射指数IRa | GB 6566-2010 | ≤1.0 |  |
|  |  |  |  |  | 外照射指数Ir | GB 6566-2010 | ≤1.0 |  |
| 27 | 降噪系数 |  |  |  |  | GB/T 20247-2006 | ≥0.45 |  |
| 28 | 燃 烧 性 能 | 单体 燃烧 性能 | 燃烧增长速率指数（FIGRA0.2MJ），W/s |  |  | GB/T 20284-2006 | A(A2) | ≤120 |
|  |  |  | 600s总放热量 （THR600s），MJ |  |  |  |  | ≤7.5 |
|  |  |  | 火焰横向蔓延长度（LFS），m |  |  |  |  | 未到达试样 长翼边缘 |
|  |  | 燃烧 热值 | 主要组分1，MJ/kg |  |  | GB/T 14402-2007 |  | ≤3.0 |
|  |  |  | 主要组分2，MJ/kg |  |  |  |  | ≤3.0 |
|  |  |  | 外部次要组分1，MJ/m2 |  |  |  |  | ≤4.0 |
|  |  |  | 外部次要组分2，MJ/m2 |  |  |  |  | ≤4.0 |
|  |  |  | 整体制品，MJ/kg |  |  |  |  | ≤3.0 |
| 29 | 绿色要求 |  |  |  |  | T/CECS 10032、GB/T35608 | 1.带表皮：导热系数（平均温度25'C）≤0.025W/（m·K) 2.不带表皮：导热系数（平均温度25℃）≤0.030W/（m·K) 3.不得检出六溴环十二烷 |  |
| 30 | 品质属性要求 |  |  |  |  | T/CECS 10032、GB/T35608 | 1.带表皮： 吸水率（浸水96h）≤1.0%；水蒸气透过系数≤2.5ng/m·s·Pa 2.不带表皮： 吸水率（浸水96h）≤1.5%；水蒸气透过系数≤3.0ng/m·s·Pa |  |