薄型陶瓷砖技术要求

产品名称：薄型陶瓷砖；标准：JC/T 2195-2013《薄型陶瓷砖》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （JC/T 2195-2013） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面质量 |  |  |  |  |  |  | GB/T 3810.2-2016 | 薄型陶瓷砖的主要应无明显缺陷 |  |  |  |
| 2 | 尺寸偏差，% |  |  | 长度 |  |  |  |  | 相对于工作尺寸 |  | ±1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大±1.4mm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对于10块砖平均尺寸 |  | ±0.8 |  |
|  |  |  |  | 宽度 |  |  |  |  | 相对于工作尺寸 |  | ±1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大±1.4mm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对于10块砖平均尺寸 |  | ±0.8 |  |
|  |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  | 相对于工作尺寸 |  | ±10.0 |  |
|  | 边直度，% |  |  |  |  |  |  |  | ±0.75 |  |  |  |
|  | 直角度，% |  |  |  |  |  |  |  | ±0.75 |  |  |  |
|  | 中心弯曲度，% |  |  |  |  |  |  |  | ±0.75 |  |  |  |
|  | 边弯曲度，% |  |  |  |  |  |  |  | ±0.75 |  |  |  |
|  | 翘曲度，% |  |  |  |  |  |  |  | ±0.75 |  |  |  |
| 3 | 吸水率/% |  |  |  |  |  |  | GB/T 3810.3-2016 | 平均值 E≤0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个最大值E≤0.6 |  |  |  |
| 4 | 破坏强度，N |  |  |  |  | 墙砖 |  | GB/T 3810.4-2016 | ≥390 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地砖 |  |  | ≥650 |  |  |  |
| 5 | 断裂模数，MPa |  |  |  |  | 墙砖 |  |  | 平均值 E≥38，单个最小值E≥35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地砖 |  |  | 平均值 E≥38，单个最小值E≥35 |  |  |  |
| 6 | 抗釉裂性 |  |  |  |  |  |  | GB/T 3810.11-2016 | 经试验后应无釉裂、无破损 |  |  |  |
| 7 | 耐磨性 |  |  | 无釉地砖耐磨损体积，mm3 |  |  |  | GB/T 3810.6-2016 | ≤175 |  |  |  |
|  |  |  |  | 有釉地砖表面耐磨性 |  |  |  | GB/T 3810.7-2016 | 报告实测耐磨性等级和转数 |  |  |  |
| 8 | 线性热膨胀系数，10-6/℃ |  |  |  |  |  |  | GB/T 3810.8-2016 | 报告实测值 |  |  |  |
| 9 | 抗热震性 |  |  |  |  |  |  | GB/T 3810.9-2016 | 经试验后应无裂纹、无破损 |  |  |  |
| 10 | 抗冻性 |  |  |  |  |  |  | GB/T 3810.12-2016 | 经试验后应无釉裂、无剥落、无破损 |  |  |  |
| 11 | 摩擦系数 |  |  |  |  |  |  | GB/T 4100-2015 | 报告实测值 |  |  |  |
| 12 | 湿膨胀，mm/m |  |  |  |  |  |  | GB/T 3810.10-2016 | 报告实测值 |  |  |  |
| 13 | 小色差 |  |  |  | 有釉 |  |  | GB/T 3810.16-2016 | ＜0.75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 无釉 |  |  |  | ＜1.0 |  |  |  |
| 14 | 抗冲击性（恢复系数） |  |  |  |  |  |  | GB/T 3810.5-2016 | 报告实测值 |  |  |  |
| 15 | 光泽度 |  |  |  |  |  |  | GB/T 13891-2008 | 报告实测值 |  |  |  |
| 16 | 耐污染性 |  |  |  |  |  |  | GB/T 3810.14-2016 | 报告耐污染等级 |  |  |  |
| 17 | 耐化学腐蚀性 | 低浓度酸和碱 |  |  |  |  |  | GB/T 3810.13-2016 | 报告耐化学腐蚀性等级 |  |  |  |
|  |  | 高浓度酸和碱 |  |  |  |  |  |  | 报告耐化学腐蚀性等级 |  |  |  |
|  |  | 家庭化学试剂和游泳池盐类 |  |  |  |  | 有釉 |  | 不低于GB级 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 无釉 |  | 不低于UB级 |  |  |  |
| 18 | 釉面铅和镉的溶出量，mg/dm2 |  |  |  |  |  |  | GB/T 3810.15-2016 | 报告实测值 |  |  |  |
| 19 | 放射性核素限量 |  | 分类 |  |  |  |  | GB 6566-2010 | A | B |  | C |
|  |  |  | 内照射指数IRa |  |  |  |  |  | ≤1.0 | ≤1.3 |  | - - - |
|  |  |  | 外照射指数Iγ |  |  |  |  |  | ≤1.3 | ≤1.9 |  | ≤2.8 |
| 20 | 绿色要求 |  |  |  |  |  |  | T/CECS 10036、GB/T 35610 | 1.产品内照射指数IRa≤0.9 2.外照射指数Ir≤1.2 |  |  |  |
| 21 | 品质属性要求 |  |  |  |  |  |  | T/CECS 10036、GB/T 35610 | 1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4级 |  |  |  |

挂空心陶瓷板技术要求

产品型号：干挂空心陶瓷板；GB/T 27972-2011《干挂空心陶瓷板》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 23458-2009） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面质量 |  |  |  |  | GB/T 3810.2-2016 | 至少95％的砖主要区域无明显缺陷 |
| 2 | 尺寸偏差 | 长度 |  | 允许偏差，% |  | GB/T 3810.2-2016 | ±1.0 |
|  |  |  |  | 允许最大偏差，mm |  |  | ±1.0 |
|  |  | 有效宽度 |  | 允许偏差，% |  |  | ±1.0 |
|  |  |  |  | 允许最大偏差，mm |  |  | ±2.0 |
|  |  | 厚度 |  | 允许偏差，% |  |  | ±10 |
|  |  |  |  | 允许最大偏差，mm |  |  | ±2.0 |
|  |  | 对角线 |  | 允许最大偏差，mm |  |  | +2.0 |
|  |  | 平整度 |  | 允许偏差，% |  |  | ±0.5 |
|  |  |  |  | 允许最大偏差，mm |  |  | ±2.0 |
| 3 | 吸水率，% |  |  |  |  | GB/T 3810.3-2016 | 0.5＜平均值E≤10 单个值E≤12 |
| 4 | 破坏强度，N |  | H≤18mm |  |  | GB/T 3810.4-2016 | 平均值≥2100 单个值≥1900 |
|  |  |  | 18mm＜H≤30mm |  |  |  | 平均值≥4500 单个值≥4200 |
| 5 | 抗冲击性 |  |  |  |  | GB/T 3810.5-2016 | 报告恢复系数值 |
| 6 | 线性热膨胀系数，10-6/℃ |  |  |  |  | GB/T 3810.8-2016 | 报告线性热膨胀系数数值 |
| 7 | 抗热震性 |  |  |  |  | GB/T 3810.9-2016 | 经10次抗震性试验不出现裂纹或炸裂 |
| 8 | 抗冻性 |  |  |  |  | GB/T 3810.12-2016 | 经100次抗冻性试验后无裂纹或剥落 |
| 9 | 传热系数，W/（m2·K） |  |  |  |  | GB/T 13475-2008 | 报告传热系数值 |
| 10 | 耐化学腐蚀性 （低浓度酸和碱） |  |  |  | 有釉 | GB/T 3810.13-2016 | 不低于GLB级 |
|  |  |  |  |  | 无釉 |  | 不低于ULB级 |
| 11 | 耐污染性 |  |  |  | 有釉 | GB/T 3810.14-2016 | 不低于3级 |
|  |  |  |  |  | 无釉 |  | 报告耐污染等级 |
| 12 | 绿色要求 |  |  |  |  | T/CECS 10036、GB/T35610 | 1.产品内照射指数IRa≤0.9 2.外照射指数Ir≤1.0 |
| 13 | 品质属性要求 |  |  |  |  | T/CECS 10036、GB/T35610 | 1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm3，有釉陶瓷砖、板达到3级 2.耐污染性达到4级以上 |

广场用陶瓷砖技术要求

产品名称：广场用陶瓷砖；GB/T 23458-2009《广场用陶瓷砖》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 23458-2009） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面质量 |  |  | 表面缺陷 | GB/T 23458-2009 | 至少95％的砖其主要区域无明显缺陷 |  |  |  |
|  |  |  |  | 色差 |  | 应无明显色差 |  |  |  |
| 2 | 尺寸偏差,mm |  |  | 长度 | GB/T 3810.2-2016 | 相对于工作尺寸 |  | ±1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 相对于10块砖平均尺寸 |  | ±1.0 |  |
|  |  |  |  | 宽度 |  | 相对于工作尺寸 |  | ±1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 相对于10块砖平均尺寸 |  | ±1.0 |  |
|  |  |  |  | 厚度 |  | ±10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 边直度 |  | ±0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 直角度 |  | ±0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 中心弯曲度 |  | ±0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 边弯曲度 |  | ±0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 翘曲度 |  | ±0.5 |  |  |  |
| 3 | 吸水率，% |  |  |  | GB/T 3810.3-2016 | 平均值E≤5.0 单个值E≤5.5 |  |  |  |
| 4 | 破坏强度，N |  |  |  | GB/T 3810.4-2016 | ≥1500 |  |  |  |
| 5 | 断裂模数，MPa |  |  |  |  | 平均值≥20 单个值≥18 |  |  |  |
| 6 | 耐磨性，g |  |  |  | GB/T 23458-2009 | 经试验后磨损量≤0.1 |  |  |  |
| 7 | 抗热震性 |  |  |  | GB/T 3810.9-2016 | 经试验应无裂纹或剥落 |  |  |  |
| 8 | 抗冻性 |  |  |  | GB/T 23458-2009 | 经试验后，应无裂纹、剥落或破损，强度损失量不大于20.0％ |  |  |  |
| 9 | 耐化学腐蚀性 | 低浓度酸和碱 |  |  | GB/T 3810.13-2016 | 不低于ULB级 |  |  |  |
|  |  | 高浓度酸和碱 |  |  |  | 不低于UHB级 |  |  |  |
| 10 | 耐污染性 |  |  |  | GB/T 3810.14-2016 | 制造商报告耐污染等级 |  |  |  |
| 11 | 防滑性 （防滑坡度），° |  |  |  | GB/T 23458-2009 | ≥12 |  |  |  |
| 12 | 放射性核素限量 |  | 分类 |  | GB 6566-2010 | A | B |  | C |
|  |  |  | 内照射指数IRa |  |  | ≤1.0 | ≤1.3 |  | - - - |
|  |  |  | 外照射指数Iγ |  |  | ≤1.3 | ≤1.9 |  | ≤2.8 |
| 13 | 绿色要求 |  |  |  | T/CECS 10036、GB/T 35610 | 1.产品内照射指数IRa≤0.9 2.外照射指数Ir≤1.2 |  |  |  |
| 14 | 品质属性要求 |  |  |  | T/CECS 10036、GB/T 35610 | 1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4级 |  |  |  |

陶瓷板技术要求

产品名称：陶瓷板；产品标准：GB/T 23266-2009《陶瓷板》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB23266-2009） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面质量 |  |  |  | GB/T 23266-2009 | 至少95%的陶瓷板主要区域无明显缺陷 |  |  |
| 2 | 尺寸偏差,mm |  | 长度和宽度 |  |  | ±1.0 |  |  |
|  |  |  | 厚度 |  |  | ±0.3 |  |  |
|  |  |  | 对边长度差 |  |  | ≤1.0 |  |  |
|  |  |  | 对角线长度差 |  |  | ≤1.5 |  |  |
| 3 | 弹性限度,mm |  |  |  |  | ≥12 |  |  |
| 4 | 防滑坡度,° |  |  |  |  | ≥12 |  |  |
| 5 | 光泽度 |  |  |  | GB/T 13891-2008 | ≥55 |  |  |
| 6 | 吸水率/% |  |  |  | GB/T 3810.3-2016 | 平均值E＞10.0 单个最小值E＞9.0 |  |  |
| 7 | 破坏强度/N |  |  |  | GB/T 3810.4-2016 | ≥600 |  |  |
| 8 | 断裂模数/（N/mm²） |  |  |  |  | 平均值≥40 单个值≥35 |  |  |
| 9 | 耐磨性 | 地面用无釉陶瓷板耐磨损体积，mm3 |  |  | GB/T 3810.6-2016 | ≤150 |  |  |
|  |  | 地面用有釉陶瓷板表面耐磨性 |  |  | GB/T 3810.7-2016 | 不低于3级（转数750转） |  |  |
| 10 | 抗热震性 |  |  |  | GB/T 3810.9-2016 | 经试验应无裂纹或剥落 |  |  |
| 11 | 抗釉裂性 |  |  |  | GB/T 3810.11-2016 | 经试验釉面应无裂纹或剥落 |  |  |
| 12 | 抗冻性 |  |  |  | GB/T 3810.12-2016 | 经试验应无裂纹或剥落 |  |  |
| 13 | 摩擦系数 |  |  |  | GB/T 4100-2015 | 报告实测摩擦系数值 |  |  |
| 14 | 耐化学腐蚀性（家庭化学试剂和游泳池盐类） |  |  | 有釉 | GB/T 3810.13-2016 | 不低于GB级 |  |  |
|  |  |  |  | 无釉 |  | 不低于UB级 |  |  |
| 15 | 耐污染性 |  |  | 有釉 | GB/T 3810.14-2016 | 应不低于3级 |  |  |
|  |  |  |  | 无釉 |  | 报告实测等级 |  |  |
| 16 | 釉面铅和镉的溶出量，mg/dm2 |  |  |  | GB/T 3810.15-2016 | 报告实测值 |  |  |
| 17 | 放射性核素限量 |  | 分类 |  | GB 6566-2010 | A | B | C |
|  |  |  | 内照射指数IRa |  |  | ≤1.0 | ≤1.3 | - - - |
|  |  |  | 外照射指数Iγ |  |  | ≤1.3 | ≤1.9 | ≤2.8 |
| 18 | 绿色要求 |  |  |  | T/CECS 10036、GB/T 35610 | 1.产品内照射指数IRa≤0.9 2.外照射指数Ir≤1.2 |  |  |
| 19 | 品质属性要求 |  |  |  | T/CECS 10036、GB/T 35610 | 1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4级 |  |  |

陶瓷砖技术要求

产品名称：陶瓷砖；产品标准：GB/T 4100-2015 《陶瓷砖》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 4100-2015 干压陶瓷砖E≤0.5%，BⅠa类） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面质量 |  |  |  |  | GB/T 3810.2-2016 | 至少95%的砖的主要区域无明显缺陷 |  |
| 2 | 尺寸偏差，% |  | 长度 |  |  |  | 相对于工作尺寸 | ±0.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最大±2.0mm |
|  |  |  | 宽度 |  |  |  | 相对于工作尺寸 | ±0.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最大±2.0mm |
|  |  |  | 厚度 |  |  |  | 相对于工作尺寸 | ±5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最大±0.5mm |
|  | 边直度，% |  |  |  |  |  | ±0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大±1.5mm |  |
|  | 直角度，% |  |  |  |  |  | ±0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大±2.0mm |  |
|  | 中心弯曲度，% |  |  |  |  |  | ±0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大±2.0mm |  |
|  | 边弯曲度，% |  |  |  |  |  | ±0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大±2.0mm |  |
|  | 翘曲度，% |  |  |  |  |  | ±0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大±2.0mm |  |
| 3 | 吸水率/% |  |  |  |  | GB/T 3810.3-2016 | 平均值 E≤0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单个最大值E≤0.6 |  |
| 4 | 破坏强度（厚度≥7.5mm），N |  |  |  |  | GB/T 3810.4-2016 | 1300 |  |
| 5 | 断裂模数，MPa |  |  |  |  |  | 平均值 E≥35，单个最小值E≥32 |  |
| 6 | 抗釉裂性 |  |  |  |  | GB/T 3810.11-2016 | 经试验后应无釉裂 |  |
| 7 | 耐磨性 |  | 无釉地砖耐磨损体积，mm3 |  |  | GB/T 3810.6-2016 | ≤175 |  |
|  |  |  | 有釉地砖表面耐磨性 |  |  | GB/T 3810.7-2016 | 报告实测耐磨性等级和转数 |  |
| 8 | 线性热膨胀系数，10-6/℃ |  |  |  |  | GB/T 3810.8-2016 | -- |  |
| 9 | 抗热震性 |  |  |  |  | GB/T 3810.9-2016 | -- |  |
| 10 | 抗冻性 |  |  |  |  | GB/T 3810.12-2016 | 经试验后应无裂纹或剥落 |  |
| 11 | 摩擦系数 |  |  |  |  | GB/T 4100-2015 | 单个值≥0.50 |  |
| 12 | 湿膨胀，mm/m |  |  |  |  | GB/T 3810.10-2016 | -- |  |
| 13 | 小色差 |  |  | 有釉 |  | GB/T 3810.16-2016 | ＜0.75 |  |
|  |  |  |  | 无釉 |  |  | ＜1.0 |  |
| 14 | 抗冲击性（恢复系数） |  |  |  |  | GB/T 3810.5-2016 | -- |  |
| 15 | 光泽度（抛光砖） |  |  |  |  | GB/T 13891-2008 | ≥55 |  |
| 16 | 耐污染性 |  |  | 有釉 |  | GB/T 3810.14-2016 | 最低3级 |  |
|  |  |  |  | 无釉 |  |  | 报告实测等级 |  |
| 17 | 耐化学腐蚀性 | 低浓度酸和碱 |  |  | 有釉 | GB/T 3810.13-2016 | 制造商报告耐化学腐蚀性等级 |  |
|  |  |  |  |  | 无釉 |  | 制造商报告耐化学腐蚀性等级 |  |
|  |  | 高浓度酸和碱 |  |  |  |  | 报告实测等级 |  |
|  |  | 家庭化学试剂和游泳池盐类 |  |  | 有釉 |  | 不低于GB级 |  |
|  |  |  |  |  | 无釉 |  | 不低于UB级 |  |
| 18 | 釉面铅和镉的溶出量，mg/dm2 |  |  |  |  | GB/T 3810.15-2016 | 报告实测值 |  |
| 19 | 绿色要求 |  |  |  |  | T/CECS 10036、GB/T35610 | 1.产品内照射指数IRa≤0.9 2.外照射指数Ir≤1.0 |  |
| 20 | 品质属性要求 |  |  |  |  | T/CECS 10036、GB/T35610 | 1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm3，有釉陶瓷砖、板达到3级 2.耐污染性达到4级以上 |  |